Оборудование для переработки лома

Прессы для пакетирования листовых отходов из стали и цветных металлов толщиной до 4 мм	могут быть использованы для пакетирования отходов листоштамповочного производства на заводах сельскохозяйственного и автомобильного машиностроения, предприятиях с большим объемом листоштамповочного производства, заводах и базах «Вторчермета» и «Вторцветмета».

Ножницы аллигаторные гидравлические предназначены для резки длинномерного металлического лома и отходов в холодном состоянии. Ножницы могут быть использованы на предприятиях «Вторчермета», «Вторцветмета», во всех отраслях народного хозяйства, на заводах серийного и мелкосерийного производства.

Пресс для смятия бочек предназначен для смятия бочек емкостью до 200л, диаметром до 800 мм, высотой до 900 мм, толщиной стенки до 2 мм. Пресс может использоваться как самостоятельно, так и в составе механизированной линии.

# Краткая техническая характеристика

| Прессы гидравлические пакетировочные |
| --- |
| п/п | Модель | Номинальное усилие последней ступени пресса | Размеры прессовой камеры | Размеры пакета | Толщина пакетируемых металлических отходов, не более | Время цикла пакетирования, не более | Масса пакета стального для Lрасч | Суммарная мощность электродвигателей | Габаритные размеры Длина Ширина Высота | Масса |
|  | К10.3.24.01 | 250 | НхВ 300х400 L=1000 | НхВ 300х400 LРАСЧ=350 | 1 | 60 | 30-35 | 7,5 | 300 750 12000 | 2000 |
|  | БВ1330 | 1000 | НхВ 700х650 L=1570 | НхВ 320х320 LРАСЧ =400 | 4 | 54 | 82 | 22,12 | 4600 3300 2700 | 10300 |
|  | БГ1334 | 2500 | НхВ 1400х1250 L=1000 | НхВ 360х360 LРАСЧ =800 | 4 | 65 | 200 | 156 | 9150 7250 6400 | 70000 |

Ножницы аллигаторные гидравлические                            Пресс для смятия бочек

| Параметры | Н2732 | Н2735 |  | Параметры | К10.3..28.01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номинальное усилие резания на внутреннем конце ножа, кН | 1600 | 3150 |  | Номинальное усилие, кН | 600 |
| Наибольшие размеры поперечного сечения разрезаемого металла, мм - круг (диаметр) - полоса (ширина, толщина) | 70 600х10 | 100 750х16 |  | Расстояние между столом и ползуном, мм | 1000 |
| Частота непрерывных ходов ножа, мин'' - наименьшая - наибольшая | 15 45 | 12 40 |  | Размеры стола, мм, не менее длина ширина | 800 800 |
| Время цикла отрезки наибольших поперечных сечений, с, не более | 6 | 6,5 |  | Высота от уровня пола до стола, мм | 212 |
| Длина ножей, мм, не менее | 630 | 800 |  | Ход ползуна, мм | 900 |
| Зев ножниц, мм | 60 - 240 | 75 - 300 |  | Время цикла снятиня, с | 30 |
| Длина, мм | 4650 | 5800 |  | Высота смятой бочки, мм | 100 |
| Ширина, мм | 1140 | 2400 |  | Длина, мм | 2800 |
| Высота, мм | 1900 | 1720 |  | Ширина, мм | 1300 |
| Масса, кг | 5800 | 13400 |  | Высота, мм | 3020 |
| Потребляемая мощность, кВт | 18,5 | 36 |  | Масса, кг | 4100 |
|  |  |  |  | Потребляемая мощность, кВт | 15 |
|  |  |  |  | Режим работы | одиночный |